OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Oględziny w obiekcie

- Dokumentacja archiwalna istniejącego budynku

- Aktualnie obowiązujące normy i przepisy państwowe oraz literatura techniczna

- Wytyczne producentów i karty techniczne systemów tarasowych

- Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu tarasu  w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie.

W pomieszczeniu wypoczynkowym na parterze, nad którym zlokalizowany jest taras, doszło do zawilgocenia ścian oraz sufitu, w wyniku nieszczelności warstw  stropodachu. W celu zapobiegnięcia dalszej degradacji i pogłębieniu złego stanu przegród budynku, należy dokonać możliwie szybko remontu tarasu.

Przewiduje się następujące roboty ogólnobudowlane :

- rozebranie istniejącej nawierzchni z płytek ceramicznych wraz ze szlichtą betonową

- rozbiórka istniejących obróbek blacharskich

- zdjęcie istniejących płyt styrodurowych, w celu ich ponownego wykorzystania

- usunięcie warstw izolacji bitumicznych

- ocena stanu technicznego warstwy spadkowej/wyrównawczej na stropie, i w razie jej braku lub złego stanu, rozebranie wylewki aż do stropu konstrukcyjnego pomieszczenia

- wyczyszczenie powierzchni i przygotowanie do ułożenia nowych warstw

- istniejącą balustradę należy pozostawić, zachowując ostrożność przy rozbiórce w miejscach jej mocowania do tarasu. W przypadku mocowania balustrady tylko do wierzchniej warstwy spadkowej, należy zdemontować balustradę i ponownie ją mocować, do nowej warstwy posadzki dociskowej, wylanej na izolacji cieplnej z płyt styrodurowych.

- Sposób naprawy

Uwaga:  Technologię remontu oparto na systemie i wytycznych firmy Ceresit.

Jednak wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców należy traktować jedynie jako marki referencyjne, nie stanowiące przeszkody w doborze urządzeń i materiałów, z zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych przez projektanta parametrów i nie niższego od założonego standardu technicznego i jakościowego Inwestycji.

  - Przygotowanie podłoża

Nachylenie warstw tarasu, które optymalnie wynosi 2-2,5%, należy kształtować już na poziomie płyty stropowej. Uzyskuje się je poprzez wykonanie na niej warstwy spadkowej betonowej luz z szybko twardniejącej masy posadzkowej typu Ceresit CN 87, ułożonej na warstwie kontaktowej z tej samej masy z dodatkiem emulsji Ceresit CC 81. Ukształtowanie spadku na poziomie płyty nośnej umożliwi zachowanie stałej grubości we wszystkich pozostałych warstwach tarasu.

Gdy warstwa spadkowa jest gotowa w poziomie, wzdłuż otwartych krawędzi tarasu, śrubami na plastikowych dyblach mocuje się pierwszą warstwę obróbki blacharskiej. W podłożu osadza się ją przy użyciu uszczelniacza poliuretanowego typu Ceresit CS 29. Następnie betonowe podłoże należy zagruntować preparatem Ceresit BT 26.

  - Hydroizolacja warstw

Na zagruntowanej warstwie spadkowej przykleja się izolację przeciwwodną z membrany samoprzylepnej Ceresit BT 18, która z uwagi na wysoki opór dyfuzyjny, pełni równocześnie funkcję paroizolacji. Wyprowadza się ją na zamocowaną obróbkę blacharską na krawędziach otwartych i na ściany obudowy tarasu na krawędziach zamkniętych, na wysokość 20–30 cm powyżej projektowanego, górnego poziomu nawierzchni tarasu. Na membranie, bezpośrednio na izolacji przeciwwodnej należy ułożyć matę drenażową z fizeliny odsączającej lub folii kubełkowej, która zapewnia szybkie odprowadzenie wody z ewentualnych przecieków i wykropleń. Na macie drenażowej układa się izolację termiczną z materiału odpornego na zawilgocenie (zaleca się płyty styropianu ekstrudowanego) zabezpieczając ją od góry warstwą poliestrowej włókniny odsączającej o gramaturze 200-300 g/m2.

Następnym krokiem jest wykonanie warstwy dociskowej betonowej o grubości 50 mm lub z masy Ceresit CN 87.

W celu zapobiegnięcia niekontrolowanego pękania płyty dociskowej, należy zastosować siatki zgrzewane prefabrykowane oraz podzielić płytę szczelinami dylatacyjnymi na pola o powierzchni 20-25 m2. Pola te powinny być prostokątami o stosunku boków od 1:1 do 1:2. Dylatacje wykonuje się też w miejscach uskoku tarasu, zmiany jego kształtu itp. W szczeliny dylatacyjne wciska się polipropylenowy sznur dylatacyjny, typu Ceresit CS 40, stanowiący oparcie dla izolacji z wypełniacza Ceresit CS 29.

Kolejną warstwą jest podpłytkowa izolacja przeciwwodna z elastycznej powłoki izolacyjnej typu Ceresit CR 166. W linii przebiegu szczelin dylatacyjnych, w narożach – na styku jastrychu ze ścianą budynku, w warstwę izolacji wkleja się taśmę uszczelniającą Ceresit CL 152.

  - Mocowanie płytek ceramicznych

Posadzkę na tarasie układa się z mrozoodpornych i koniecznie antypoślizgowych płytek ceramicznych, najczęściej gresowych. Tarasy to podłoża krytyczne, narażone na bardzo duże wahania temperatur. Dlatego również zaprawy klejące stosowane w tych systemach muszą spełniać wymagania fakultatywne. Zaleca się tu stosowanie elastycznej zaprawy klejącej typu Ceresit CM 17 Super Flexible, która charakteryzuje się dużą siłą klejenia, rozlewną konsystencją i wydłużonym czasem otwartym.

  - Spoinowanie

Do spoinowania płytek na tarasach służy elastyczna, wodoodporna spoina typu    Ceresit CE 43 Grand’Elit. Można wypełniać nią spoiny do szerokości 20 mm.

Zaprawa do spoinowania w miejscach połączeń na styku jastrychu ze ścianą budynku powinna być zastąpiona wypełnieniem z poliuretanu, np. Ceresit CS 29, ewentualnie silikonem Ceresit CS 25. Dodatkowo, elastyczna spoina z silikonu powinna się pojawić w styku wykładziny ceramicznej z cokolikiem wokół balkonu, jak również w obrębie mocowań barierki.

  - Balustrada istniejąca

Z uwagi na brak dokumentacji archiwalnej, obejmującej sposób zamocowania istniejącej balustrady, do celów remontu założono przypadek, w którym słupki/cokoły balustrady zabetonowane są łącznie ze stropem nad pomieszczeniem. Przystępując do prac remontowych, należy zachować ostrożność podczas rozbiórki warstw tarasu przy w/w cokołach. Warstwy hydroizolacji należy wywinąć na cokoły i zamocować na wysokości wierzchniej warstwy dociskowej. Pod balustradą, należy pozostawić przestrzeń na swobodny spływ wód opadowych, do rynien zamocowanych wzdłuż krawędzi tarasu, jak w stanie istniejącym.

W przypadku wystąpienia innego sposobu zamocowania balustrady, rozwiązanie hydroizolacji oraz ponownego mocowania balustrady należy zweryfikować.